УДК 539.3

ПРО несучУ здатність композитів в умовах всестороннього напруженого стану

# Т.  Бубняк,  к. ф.-м. н. Львівський національний аграрний університет

ORCID 0000 – 0002 – 2814 – 8571

Постановка проблеми. Застосування у будівництві конструкцій із композитів неможливе без точного визначення їх несучої здатності та вміння надійно передбачати граничні навантаження кожного конкретного композиту в умовах експлуатації. Цикл таких проблем належить до просторових задач теорії пружності про розподіл напружень в деформованому твердому тілі, яке містить різні неоднорідності. Елементи силових конструкцій складаються з композитів, виготовлених із різноорієнтованих однонаправлених шарів, або включень, що мають форму, наприклад, сфероїдів, орієнтованих у певній послідовності за товщиною. Отримання достовірної і повної інформації про розподіл напружено-деформівного стану в елементах конструкцій пов’язане з використанням ефективних аналітичних і чисельних методів розв’язку задач теорії пружності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективним методом розв’язку просторових задач теорії пружності для однозв’язних просторових тіл є метод Фур’є, який базується на представленні рівнянь рівноваги через потенціальні функції, що розкладаються в ряди за приєднаними функціями Лежандра.

Важливі результати у цьому напрямі отримані у працях Подільчука Ю.М., Кириченка А.М., Кучерявого В.А., Соколовського  Я.І. та ін., у яких єдиним підходом побудовані розв’язки задач теорії пружності та термопружності для ідеального контакту на межі розділу фаз.

Постановка завдання. Наше завдання дослідити напружений стан у середовищі та включенні за всестороннього розтягу зразка із сфероїдальним включенням, залежно  від геометрії включення.

Виклад основного матеріалу. Розглянуто просторову задачу теорії пружності про розподіл кругових і меридіальних напружень за дії всестороннього розтягу середовища, яке містить сфероїдальне включення в умовах неідеального механічного і теплового контактів при різних співвідношеннях осей  сфероїда

Під час розв’язування просторових задач теорії пружності із сфероїдальними включеннями  зручно користуватись системами координат для стиснутого сфероїда [2] : , , , ().

Введемо позначення: . На граничній поверхні сфероїда () виконуються умови , ,  що забезпечують накладання граничних поверхонь [1].

Рівняння лінійної статичної теорії пружності і термопружності однорідного анізотропного тіла мають вигляд:

,						(1)

,						(2)

де  ,  – коефіцієнти теплопровідності і лінійного розширення анізотропного тіла;  – компоненти тензора пружних властивостей;  – приріст температури ,   – вектор переміщень.

Розв’язання задачі (1), (2) за краєвими умовами неідеального механічного і теплового контактів зводиться до розвинення шуканих потенціальних функцій у тригонометричні ряди за приєднаними функціями Лежандра першого і другого родів  і  [3; 4].

Задовольняючи краєві умови на поверхні включення, а саме:

,

отримуємо нескінченну систему лінійних рівнянь для визначення коефіцієнтів розкладу, яка має збіжний розв'язок [5].

Розраховано напружений стан трансверсально-ізотропного середовища із сфероїдальним включенням під дією силового лінійного поля з пружними характеристиками контактуючих поверхонь:

включення –

середовище –

Усі решта –  як для включення так і для середовища.

1

2

1,4

1,6

1,2

1,8

Рис. Концентрація меридіальних і кругових напружень

Висновки. Розв’язана просторова задача теорії пружності для трансверсально-ізотропного тіла із включенням в умовах неідеального контакту на межі розділу фаз за силового навантаження. На основі чисельного аналізу досліджено концентрацію напружень у середовищі та включенні при всестороньому розтягу за дії лінійного поля. Виявлені механічні особливості полів напружень. Отримано розподіл концентрацій кругових і меридіальних напружень. Встановлено, що із збільшенням відношення півосей сфероїда  за дії всестороннього розтягу концентрація кругових напружень   значно зростає, а меридіальних –  –спадає.

Бібліографічний список

1. Подильчук Ю. Н. Граничные задачи статики упругих тел. /Пространственные задачи теории упругости и пластичности: В 5 т.  Т.1.  Киев: Наук. думка, 1984.  303 с.

2. Соколовський Я.І., Бубняк Т.І. Напряженное состояние трансверсально-изотропной среды со сфероидальным включением при неидеальном механическом контакте. Теоретическая и прикладная механика. 1995. Вып.  25.С.17-26.

3. Бубняк Т. І., Якимець В.Т. Характеристика концентрації нормальних напружень на поверхні включення. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво.   2014.  № 15. С. 23-27.

4. Бубняк Т. І., Фамуляк Ю.Є.  Концентрація напружень під час кручення. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво.  2017.  № 18.  С. 8-11.

5.  Бубняк Т. І. Концентрація нормальних напружень у включенні за дії лінійного температурного поля.  Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво.  2018.  № 19.  С. 46-48.